| 1.Выбор частоты Диапазон частот при закалке углеродистых сталей: 3∙10-2/XK2≤f≤25∙10-2/XK2 , (1.1) где Хк - глубина закаленного слоя, м. 3∙10-2/0,0042≤f≤25∙10-2/0,0042 1875≤f≤15625 По расчетной величине выбираем ближайшую большую, на которую выпускают высокочастотные преобразователи (табл.12.3,12.9, 12.10[1]). Принимаем частоту 8000 Гц. Условием правильного выбора частоты при нагреве различных материалов является: D2/2Za=2,2-2,5 (1.2) где D2 - диаметр заготовки, м; Za - глубина проникновения тока в металл, м. Za=503ρ2/(μf) , (1.3) где μ- относительная магнитная проницаемость металла. Для стали в расчетах принимаем μ = 1; ρ- удельное сопротивление стальной заготовки (при t2=1075 составляет (табл.12.4[1]). м. |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 02.68.517.10-ПЗ | Лист |
|  |  | 6 |

2. Определение мощности и размеров индуктора Средняя полезная мощность (Вт) за время нагрева заготовки определяется по формуле: , (2.1) где - масса заготовки, кг; С=668 Дж/(кг°С)- средняя удельная теплоемкость углеродистых сталей; -начальная и конечная температура нагрева, °С; - время нагрева до конечной температуры при нормируемом теплоперепаде, с; = 7860 кг/ - средняя (за время нагрева) плотность стали; -объем заготовки, м. кг. Время нагрева при теплоперепаде t между поверхностью и центром заготовки: t = 150 °С, , (2.2) где расчетный диаметр заготовки, м. Глубина проникновения тока в заготовку в конце нагрева (м) для углеродистых сталей: , (2.3) м = м. с. Вт.